## Slide 1: イオン衝突のシミュレーション手法と実習 SRIMによるイオン衝突シミュレーション
京都大学
青木学聡
日本学術振興会
マイクロビームアナリシス第141委員会
研修セミナー(2013/4/18-19)

## Slide 2: 自己紹介
京都大学工学研究科電子工学専攻 講師 (兼)工学研究科附属情報センター
主な研究テーマは、MDシミュレーションによる原子衝突現象(特にクラスターイオン衝突)
論文一覧: http://www.mendeley.com/profiles/takaaki-aoki/

## Slide 3: 講義の内容
SRIM (Stopping and Range of Ions in Matter) ソフトウェアを用いたイオン衝突のシミュレーション
  Stopping ?
  Ion Range ?
  (Cascade) Damage ?
  Sputtering ?
ソフトウェアは http://www.srim.org/ から 参考書(SRIM textbook)も紹介されています

## Slide 4: SRIM パッケージ
Stopping and Range of Ions in Matter
  SRIM.exe (portal program)
    SR.exe (Stopping and Range Calculation)
    TIN.exe
      TRIM.exe (TRansportation of Ions in Matter)

## Slide 5: SRIMで利用する物理モデル
木村先生の講義で極めて詳細な解説が 有りましたので、ここでは省略
  電子阻止能
  核阻止能(2体衝突)
  これら2つの現象が
  「統計的」に生じる →Boltzmann 輸送方程式を数値計算→SR.exe
  「確率的」に生じると仮定 →PCの中で実際にサイコロを振って原子の動きを追跡→TRIM.exe

## Slide 6: SR.exe
電子阻止能
核阻止能(+衝突による散乱)
を取り入れたBoltzmannの輸送方程式を数値的に解く
詳しくはSRIM textbook の10章
→ まずは動かしてみよう

## Slide 7: SR.exe 演習
入射粒子、標的材料の構成元素
エネルギー
に対する
粒子の飛程(鉛直、水平)
阻止能
  電子的阻止能
  核的阻止能
を算出できる
(木村先生スライドp.25 のHe->Siの図を書いてみる?)

## Slide 8: TRIM.exe のフローチャート
入射原子(あるいは他の高エネルギー原子)を一つ選び, 材料内の平均自由行程分移動させる. その際に電子阻止能によるエネルギー散逸を計算する.
2体衝突のシミュレーションを行う. 標的原子との衝突係数を, 乱数により 決定し, 衝突後の入射原子, 標的原子の移動方向, エネルギーを決定する.
標的原子のはじき出し(と入射原子の停止)を判定する. 入射原子と標的原子が それぞれ Displacement Energy よりも大きいエネルギーを有しているならば, Lattice Binding Energyを差し引き, 1. の「高エネルギー原子」の一覧に登録する. (あるいは標的原子が表面付近に存在するならば, スパッタの判定を行う)
全ての原子が停止するまで, 1~3を繰り返す.

## Slide 9: TRIM.exe に必要な材料パラメータ
入射イオン
  原子番号
  質量
  エネルギー
標的材料
  密度
  厚さ
  構成原子
    原子番号
    質量
    構成比
  Displacement Energy
  Lattice Binding Energy
  Surface Binding Energy

## Slide 10: TRIMパラメータセットアップ
計算モデル
  照射粒子のみ
  全カスケードダメージ (←標準)
  再表面近傍のみのスパッタリング
出力ファイル(テキストデータ)
  透過、スパッタの詳細など event-by-event で出力されるデータは事前に指定
繰り返し数
  999999はさすがに多い、まずは1回衝突を

## Slide 11: TIN.exe → TRIM.exe を動かす
Cs 20keV → SiO2(100Å) / Si(900Å)
1回の衝突で観察
  Csの軌跡
  衝突によるSi, Oのはじき出し
  カスケード衝突によるさらなるダメージ生成
多数の繰り返しによる統計量
  飛程、ダメージ、スパッタなど

## Slide 12: 原子のはじきだしと格子欠陥
E2
E1
独立した系
固体内での衝突
衝突、被衝突原子ともに
周辺原子からの束縛を受ける
このエネルギーがEdisp

## Slide 13: 原子のはじきだしと格子欠陥(続き)
Interstitial
E1 < Edisp1
E2 < Edisp2
Scatter
E1 > Edisp1
E2 < Edisp2
Replacement
E1 < Edisp1
E2 > Edisp2
Vacancy
E1 > Edisp1
E2 > Edisp2

## Slide 14: データはどこに保存される?
TRIM.exeに表示されるすべてのデータは、”SRIM Restore”フォルダに(*.sav)(*.bmp)として保存
  TIN.exe において”Resume saved TRIM calc.”ボタンにより復元
そのまま使えるテキストデータは保存されない。
  TRIM.exeで”F”ボタンを押して明示的に保存 (デフォルトは”SRIM Outputs”)
  なので、シミュレーションごとにSRIM Restore フォルダをバックアップするのが吉

## Slide 15: SRIM Outputs に保存されるデータ
TDATA.dat: サマリー
RANGE.txt: Ion/Recoil Distribution
LATERAL.txt: Lateral Range
IONIZ.txt: Ionization
PHONON.txt: Phonon
E2RECOIL: Energy to Recoils
NOVAC.txt, VACANCY.txt: Damage Events
RANGE_3D.txt: -------

## Slide 16: SRIM Outputs に保存されるデータ
(これらはイベントが観測されるたびにデータがファイルに追記される。 なのでTIN.exeの段階でデータ作成を指定する必要あり。
BACKSCAT.txt: Transmit Ions/Recoils
TRANSMIT.txt, TRANSREC.txt, TRIMOUT.txt: Transmit Ions/Recoils
SPUTTER.txt: Sputter Atoms
COLLISION.txt: Collision Details
EXYZ.txt: Special “XYZ File”

## Slide 17: 以下、自由時間
試してみたい衝突系を各自で設定
  SRIM Outputs のexcelへの取り込み
他、質疑応答

## Slide 18: Appendix
資料は http://sakura.nucleng.kyoto-u.ac.jp/~aoki/SRIM/ で公開、更新するつもりです (青木ががんばれる範囲で)
「日本語WindowsでTIN.exeが動かない」 → TIN.exe 互換のプログラムを作り始めました。 http://sakura.nucleng.kyoto-u.ac.jp/~aoki/suzu/

## Slide 19: TRIM.exe に必要な材料パラメータ
2体衝突モデル
  入射原子, 標的原子の質量
  入射原子の速度(エネルギー)
  入射原子, 標的原子の位置関係(衝突係数, Impact parameter)
  入射原子, 標的原子間相互作用(原子番号=原子核の電荷量に依存)
衝突に繰り返しにより刻々と変化
さいころを振って決定するが、原子密度に依存

## Slide 20: TRIM.exe に必要な材料パラメータ
電子相互作用によるエネルギー損失
  固体内に存在する電子密度=(標的材料の原子番号と原子密度)
  入射原子核の電荷=(入射原子の原子番号)
  入射原子の速度(エネルギー)